송도4공구 3단지 아파트 건설공사

-지반조사보고서(인천경제청 시행 발췌분)-

2006. 11.

인천광역시도시개발공사

시추조사 위치도

A-3블럭 사업부지

시추조사 위치

구 분	공 번	좌 표		표고	비고
		종좌표(X)	횡좌표(Y)
중로 2-231	BB-1	431,569.31	168,417.06	5.579
중로 2-329	BB-2	431,492.73	168,234.48	5.258
대로 3-72	BB-3	431,316.62	168,574.41	5.194
〃	BB-4	431,113.16	168,837.88	5.518	사업부지 인접부
중로 2-335	BB-5	430,918.84	169,098.84	5.118
〃	BB-7	430,814.25	168,798.23	5.746
〃	BB-8	430,668.62	169,004.12	4.938
중로 2-332	BB-6	431,106.54	468,578.02	5.913	사업부지 인접부
중로 2-336	BB-9	431,427.60	168,035.33	4.994
중로 2-354	BB-10	431M186.56	168,143.44	5.382
중로 2-338	BB-11	431,206.91	167,983.96	5.324
중로 2-346	BB-12	430,848.85	168,237.52	6.251
〃	BB-13	430,550.48	168,411.44	6.025
대로 3-74	BB-14	430,346.60	168,577.70	5.546
중로 2-352	BB-15	430,165.39	168,651.95	5.176
대로 3-73	BB-16	430,622.85	168,207.13	6.326
〃	BB-17	430,426.56	168,319.36	6.097
〃	BB-18	430,208.78	168,454.07	5.624
중로 2-340	BB-19	431,166.19	167,796.56	4.997
〃	BB-24	430,901.71	167,583.89	5.108
〃	BB-25	430,750.17	167,758.38	5.639
중로 2-341	BB-20	430,979.50	167,775.24	5.084
중로 2-345	BB-21	430,705.76	167,917.35	5.743
〃	BB-22	430,460.75	168,072.23	6.398
소로 1-19	BB-23	429,968.71	168,507.15	5.257

시추조사 결과 요약

공번	심도	지층 및 토질		N치	비고
BB-4	0.0～0.4	매립층	모래섞인 자갈	-
	0.4～6.6	매립층	모래섞인 실트	6/30～10/30
	6.6～21.4	퇴적층	모래섞인 실트	8/30～35/30
	21.4～27.8	퇴적층	모래섞인 실트	45/30～50/24
	27.8～30.7	퇴적층	실트섞인 점토	17/30～23/30
	30.7～34.2	퇴적층	실트섞인 세립 내지 조립모래	40/30～50/25
	34.2～36.8	퇴적층	점토섞인 모래	43/30～50/26
	36.8～38.0	퇴적층	실트섞인 모래	50/13
	38.0～40.0	풍화암	-	50/8

공번	심도	지층 및 토질		N치	비고
BB-6	0.0～0.2	매립층	모래섞인 자갈	-
	0.2～5.5	매립층	모래섞인 실트	9/30～11/30
	5.5～6.2	퇴적층	실트섞인 점토	13/30
	6.2～23.0	퇴적층	모래섞인 실트	11/30～24/30
	23.0～26.0	퇴적층	모래섞인 실트	50/28～50/21
	26.0～31.0	퇴적층	실트섞인 세립모래	18/30～50/27
	31.0～37.0	퇴적층	실트섞인 모래	35/30～50/27
	37.0～39.5	퇴적층	점토	50/29～50/25
	39.5～42.0	풍화암	-	50/6～50/3

실내토질시험 결과 요약

공번	심도(m)	U.S.C.S	함수비 (%)	비중	Atterberg(%)		통과배분율(%)			비고
					액성 한계	소성 지수	0.01m	#200	#40
BB-4	4.5	ML	32.5	2.68	27.2	4.9	16.0	98.0	100.0
	9.0	ML	23.6	2.67	NP	-	11.0	61.0	97.5
	12.0	ML	24.1	2.65	NP	-	9.0	55.0	96.0
	25.5	ML	24.8	2.66	24.6	2.8	8.0	98.0	85.0
	30.0	CL	23.6	2.70	39.5	18.8	49.0	97.0	100.0
	33.0	SP-SM	13.8	-	NP	-	-	9.5	25.0

공번	심도(m)	U.S.C.S	함수비 (%)	비중	Atterberg(%)		통과배분율(%)			비고
					액성 한계	소성 지수	0.01m	#200	#40
BB-6	1.5	ML	22.9	2.66	25.5	3.5	11.0	73.0	97.0
	12.0	ML	22.6	2.65	23.7	2.6	6.5	56.5	94.5
	18.0	ML	23.8	2.67	27.7	5.2	18.0	98.5	100.0
	31.5	SM	14.1	2.64	NP	-	7.0	26.0	43.0
	37.5	CH	24.5	2.71	53.5	29.6	49.0	94.5	100.0

지 층 종 단 면 도

시 추 주 상 도(BB-4)

시 추 주 상 도(BB-6)